21) Géocomposite tridimensionnel permanent de lutte contre l’érosion (avec remplissage de fibres de coco), NAG C350 pour des vitesses de 3.2 m/s en attente de végétalisation et 6 m/s une fois végétalisé
Descriptif de la couverture antiérosive géocomposite : 

Structure tridimensionnelle constituée de 3 grilles synthétiques liées mécaniquement pour former un matelas tridimensionnel de 17 mm avec un remplissage de 270 g/m² de fibres de coco qui, grâce à leur pourcentage de couverture très élevé (95 %) permet un contrôle immédiat de l’érosion. Ces fibres naturelles créent un micro climat idéal pour une germination rapide. Le NAG C350 peut être installé toute l’année, ne nécessite pas de couverture de terre et est immédiatement efficace. La structure synthétique, stabilisée aux U.V., est constituée à la base d’un grillage noir sur lequel sont déposées des fibres de coco (270 g/m² ) et un robuste grillage intermédiaire ondulé. Le tout est recouvert d’une autre grille et l’ensemble est mécaniquement solidarisé et cousu tous les 3.8 cm de manière à former un matelas tridimensionnel permettant le renforcement de la végétation tant naissante que mature. La tension tangentielle admissible, sans végétation, sera d’au moins 144 N/m² pour une durée de crue de 50 heures, soit une vitesse de l’ordre de 3.2 m/s en attente de végétalisation et 6 m/s une fois végétalisée. La résistance transversale est d’au moins 13,2 kN/m. Les rouleaux ont une longueur de 17m, une largeur de 2 m et un poids d’environ 17 kg. Sur le tapis, des taches de couleur indiquent l’emplacement des cavaliers de fixation (blanc=4.1 u/m² et jaune= 4.5 u/m²). Vous pouvez obtenir plus de renseignements auprès de : AquaTerra Solutions – www.aquaterra-solutions.fr - Fax (+33) 475 638 468 –genievegetal@aquaterra-solutions.fr

L’ensemencement sera réalisé avant la pose du géocomposite et l’on ne recouvrira pas le tapis de terre ce qui évite son lessivage. En évitant le recouvrement de terre, le NAG C350 est plus rapide à installer, immédiatement efficace et garantit le résultat. Les fibres contenues favorisent une germination plus rapide et régulière.

Mise en œuvre :

1) Le talus ou la berge sera préalablement profilé, nettoyé, nivelé et aplani. La végétation herbacée et toutes aspérités seront supprimées de façon à permettre un placage optimal du géocomposite sur le support. En cas de remblai ce dernier sera suffisamment compacté et stable.

2) Rajouter amendement et semences appropriés (à définir avec le maître d’ouvrage).

3) Dans une tranchée (15 x 15 cm) en crête de talus fixer l’extrémité du rouleau, en prévoyant un retour de 30 cm. Fixer le tapis avec des cavaliers, remblayer et compacter la tranchée. Pour les berges, dérouler parallèlement au cours d’eau, en partant de l’aval vers l’amont et de bas en haut de la berge de manière à « tuiler » le recouvrement.
4) Dérouler la couverture C350 à la descente et la fixer avec le nombre et à l’emplacement indiqué par des cavaliers métalliques (15.2 x 2.5 x 15.2 cm ou 23 x 4 x 23 cm)). Les codes couleurs sur le tapis indiquent l’emplacement des fixations.

5) Prévoir latéralement un recouvrement d’environ 5 à 12 cm. Le recouvrement de chaque extrémité de rouleau est de 8 à 10 cm. Bien fixer ces parties en recouvrement.

6) Pour les plantations, on réalisera une découpe en X ou T et après plantation, les coins seront rabattus sur le collet du plant et fixés deux par deux par des cavaliers.

7) En fonction de l’application, de la pente et  la longueur du rampant, la quantité de fixations sera adaptée. De la même manière, le type de fixation sera fonction de la nature du support. Pour les sols cohésifs et faiblement granulaires on préférera des cavaliers métalliques, alors que pour les sols peu cohérents, caillouteux  on retiendra les piquets bois de 28cm ou des cavaliers en fer à béton de 6 mm

Pour une pente (H/V) inférieure à 2/1, 50% = 26,5°, prévoir 3 à 4 fixations/m² et prévoir 4.1 fixations/m² au delà. Pour les cours d’eau à fort débit et les rivages, on retiendra 4.5 fixations/m².

Bordereau de prix : (Les prix tiennent compte des sujétions particulières pour travaux sur talus)

	DESIGNATION DES OUVRAGES
	Unité
	Qté
	Prix

	Préparation du chantier et des accès
	Forf.
	
	

	Décapage et reprofilage des talus avec engin mécanique, y compris compactage des zones remblayées
	m2
	
	

	Amendements organiques et ensemencements (à soumettre au maître d’ouvrage)
	m2
	
	

	Fourniture et mise en œuvre de la couverture antiérosive NAG C350, y compris tranchée de crête, fixations et recouvrements, selon les indications du C.C.T.P. Ce prix rémunère la surface couverte.
	m2
	
	




































































































































































































































































































































































PAGE  
1

