20) Géofilet, géotextile biodégradable jute

Descriptif pour CCTP : 

Sur l'ensemble des surfaces terrassées et aménagées en techniques végétales, il est procédé à la fixation d’un géofilet jute biodégradable (géotextile tissé avec des mailles lâches d’environ 20 x 20 mm, en rouleaux de 1.22 m de largeur), d’une masse surfacique de 730 g/m². Cette couverture est destinée à la tenue des terres contre les ravinements causés par les crues ou de fortes pluies.

Les nappes (lés) sont placées en bandes successives parallèles au sens d'écoulement du cours d'eau en commençant par le pied de berge. Le recouvrement des lés se fait de haut en bas et dans le sens du courant. Les recouvrements seront d'au moins 20 cm latéralement et 40 cm longitudinalement.

La couverture anti-érosive est fixée à raison d’au moins deux agrafes ou cavaliers par m². Vous pouvez obtenir plus de renseignements auprès de : AquaTerra Solutions – 26270 Cliousclat – www.aquaterra-solutions.fr - Fax : (+33)475 638 468 –genievegetal@aquaterra-solutions.fr

Le rouleau supérieur (sommet de berge ou de talus) sera plaqué au sol et maintenu par une rangée d'agrafes. Le rouleau inférieur (pied de berge) sera plaqué en bas de berge, en recul immédiat de la fascine ou des blocs d’enrochements.

Mise en œuvre :

1) Le talus sera préalablement profilé, nettoyé, nivelé et aplani. La végétation herbacée et toutes aspérités seront supprimées de façon à permettre un placage optimal du géofilet jute sur le support. En cas de remblai ce dernier sera suffisamment compacté, stable et nivelé.

2) Rajouter amendements et semences appropriés (à définir avec le maître d’ouvrage).

3) Dans une tranchée (15 x 15 cm) en crête de talus fixer l’extrémité du rouleau, en prévoyant un retour de 30 cm. Fixer le tapis avec des cavaliers, remblayer et compacter la tranchée.

4) Dérouler le géofilet à la descente et le fixer, comme indiqué (nombre et emplacement) par des cavaliers métalliques (15.2 x 2.5 x 15.2 cm ou 23 x 4 x 23 cm en 3.5 mm de diamètre), des crochets métalliques ondulés de 20, 30 ou 40 cm en 4 mm de diamètre, des clous Bio-Stake (15.2 cm) à base de maïs entièrement biodégradables ou des piquets de bois (12.7 ou 28 cm). Si vous utilisez le système DOT, les codes couleurs vous indiquent exactement l’emplacement de chaque fixation en fonction de la pente et des sollicitations.

5) Prévoir latéralement un recouvrement d’environ 10 cm. Le recouvrement de chaque extrémité de rouleau est de 20 à 30 cm. Bien fixer ces parties en recouvrement.

6) En fonction de l’application, de la pente et de la longueur du rampant, la quantité de fixations sera adaptée. De la même manière, le type de fixation sera fonction de la nature du support. Pour les sols cohésifs et faiblement granulaires on préférera les clous Bio-Stake ou les cavaliers et clous métalliques, alors que pour les sols peu cohérents on retiendra les piquets bois de 28 cm.

Pour une pente (H/V) à 4/1, 25% = 14° les fixations seront  disposées à raison de 0.8/m² pour des largeurs de 2,4 m.

Pour une pente (H/V) à 3/1, 33% = 18° les fixations seront  disposées à raison de 1/m² pour des largeurs de 2.4 m.

Pour une pente (H/V) à 2/1, 50% = 26° les fixations seront  disposées à raison de 1,5/m² pour des largeurs de 2.4 m.

Pour une pente (H/V) à 1/1, 100% = 45° les fixations seront  disposées à raison de 3/m² pour des largeurs de 2.4 m.

Après installation, on peut procéder à des plantations (découpe en croix) ou à un hydro-ensemencement.

Prix au m2 recouvert :

Ces matériaux seront métrés contradictoirement au mètre carré de surface effectivement mis en place (y compris recouvrements). Le prix de fourniture des agrafes et leur mise en œuvre est compris dans le prix de fourniture du tapis anti érosif.



































































































































































































































































































































































PAGE  
1

